**Byggesag:** Skovparken, Risskov **Skema nr. 1 af den**



**Bygherre / hovedentreprenør: PN Erhvervsbyg**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fugekategori**  Iflg beskrivelse/TL  Positionsnr./område | | A | Facadepartier udv. | Facadepartier indv. |  |
| **Fugemateriale**  Produkt/fabrikationsnr. | | A  B | Hybridpolymer | → |  |
| Sikaflex AT Facade | → |  |
| **Farve** | projekteret  aftalt | A  B | Grå | Hvid |  |
| Betongrå | Antikhvid |  |
| **Primer** | produkt  fabrikationsnr. | A  B | Acetone | → |  |
|  |  |  |
| **Andre** | produkt  fabrikationsnr. | A  B | Illmod | Sika bagstop |  |
| Dafa-Flex 600 |  |  |
| **Fugebredde** | projekteret  målt | A  B | 12mm | → |  |
| 10-25mm | 10-20mm |  |
| **Kontaktflader** | projekteret  kontrol | A  B | Puds/træ | Træ |  |
| Puds/træ | Træ |  |
| **Fugeposition** | tegning  position mrk. | B |  |  |  |
| **Vejret** | grader | B |  |  |  |
| **Bemærkninger** |  | B |  |  |  |
| **Fugeposition** | tegning  position mrk. | C  C |  |  |  |
|  |  |  |
| **Mål** | fugedimension  bredde/dybde | C  C |  |  |  |
|  |  |  |
| **Bemærkninger** | dato  slutkontrol/mangler | C |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A: | Oplysninger der udfyldes på kontor |  | Fugemontør: Finn Johansen | |
| B: | Modtagermangler |  | X | Datablade vedlagt |
| C: | Slutkontrol på stedet |  | x | Vedligeholds- og driftsvejledning vedlagt |
|  |  |  |  | Entreprenør, den |